附件4
技术指标要求
	名称
	型号
	指标
	规格
	数量
	备注

	聚四氟乙烯分散树脂
	DF204F
	推荐压缩比
	100-1000
	10吨
	[bookmark: _GoBack]分散树脂（均聚）

	
	
	清洁度
	优等
	
	

	
	
	粒径
	400-575μm
	
	

	
	
	熔点
	326~328℃
	
	

	
	
	比重
	2.159~2.163
	
	

	
	
	表观密度
	475±100 g/L
	
	



