附件4

技术指标要求

| 名称 | 型号 | 指标 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚四氟乙烯分散树脂 | DF204F | 推荐压缩比 | 100-1000 | 10吨 | 分散树脂（均聚） |
|  |  | 清洁度 | 优等 |  |  |
|  |  | 粒径 | 400-575μm |  |  |
|  |  | 熔点 | 326~328℃ |  |  |
|  |  | 比重 | 2.159~2.163 |  |  |
|  |  | 表观密度 | 475±100 g/L |  |  |